《“南通精品家纺”标准先进性评价通用要求》第1号修改单编制说明

一、背景

南通是我国近代纺织业的发祥地，是闻名世界的纺织之乡。家纺产业作为南通独具特色的支柱产业，经过40余年的发展，目前已集聚罗莱、金太阳、紫罗兰、宝缦等家纺企业5500多家、商户1万多家，产品畅销全球150多个国家和地区。南通对标国际通用做法，建立健全“南通精品家纺”品牌评价准入机制，制定了《“南通精品家纺”评价通则》和《“南通精品家纺”标准先进性评价通用要求》两项地方标准，为“南通精品家纺”认证活动提供评价和审核依据，维护了“南通精品家纺”品牌形象，在推动过程中我们发现《“南通精品家纺”标准先进性评价通用要求》地方标准的一些关键技术指标要求不能满足南通精品家纺发展需求，需要进行修订。

二、主要工作过程

标准修订起草阶段：标准主起草单位查阅相关标准及文献资料，形成标准修订初稿；标准起草小组对标准修订初稿进行讨论分析，通过开展实地调研、组织专家研讨、召开工作组会议等形式，完善标准内容，形成标准征求意见稿。

标准修订征求意见阶段：向罗莱、紫罗兰、斯得福、鑫缘、凯盛等家纺企业以及其他相关单位发出征求意见反馈表；共发送“征求意见反馈表”单位11家，回函单位数11家，回函有建议或意见的单位数11个。收集意见19条，采纳15条，未采纳4条。修订小组全体人员对征求的各位专家的意见进行汇总、分析、修改，完成送审稿。

三、主要技术指标修改说明

全棉套件修改内容：线密度增加标注，应仅考核经向或者纬向单向；密度≥1200修改为，密度≥1000；断裂强力由350修改为280；起球性能由3-4修改为3-4（浅色3）。

毛巾修改内容：脱毛率由0.8修改为0.5；耐氯漂色牢度增加标注，产品应明示不可氯漂产品不考核耐氯漂色牢度；增加重量偏差率（标准大气）要求±2.5；增加荧光增白剂指标要求。

羽绒被修改内容：绒子含量试验方法增加GB/T 17685-2016 《羽绒羽毛》；

清洁度修改为浊度，由1200修改为1000。

蚕丝被修改内容：增加含油率指标，要求≤1.2% ；增加压缩回弹性指标，要求压缩率≥45%，回复率≥92%。

外观和工艺质量修改内容：在基本要求中增加外观、工艺质量要求，应符合相关产品标准的优等品要求。